Hankija nimi: Kadrina Vallavalitsus

Hanke nimetus: Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont.

Hanke liik: Väikehange

Tehniline kirjeldus

1. Hanke mahtu kuuluvad tööd

1.1. Aukude remont bituumenemulsiooniga BE-60M koos graniitkillustikuga fr 3-6.

1.1.1. Tööde teostamisel kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud elektroonselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga (eeldatav kulunorm on 1 kg emulsiooni/10 kg killustikku) SAVALCO või samaväärne. Tööde mahtu arvestatakse emulsiooni kulu põhjal. Tööd teostatakse immutusmeetodil. Tööde teostamise kirjeldus:

- aukude tolmust puhastamine suruõhuga (vajadusel lisaks ka veepritsimisseadmega);

- aukude põhja ja servade ning pragude kruntimine bituumenemulsiooniga;

- aukude ja pragude täitmine bituumenemulsiooni ning killustiku seguga;

- remonditud augu viimistlemine killustikuga;

1.1.2. Tööd antakse üle tõendatud emulsiooni kulu aktsepteerimisega Tellija poolt.

1.1.3. Töövõtja annab Hankijale tööde teostamise ajaks GPS-seadme paroolid